Цепи цельнолитые навесные для цепных завес вращающихся печей

Цепи цельнолитые навесные изготавливаются методом литья без сварных швов. В таблице №1 представлены наиболее распространенные марки стали и размеры цепей.

Цепные завесы играют огромную роль в повышении экономичности цементного производства. Для уменьшения затрат при эксплуатации цементных  вращающихся печей наши специалисты подберут материал и размер цепей, если Вы заполните нашу анкету.

| Наименование изделий | Материал изделий, класс стали и структура | Рекомендуемые области применения изделий |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температуры газового потока (участок печи) | Устойчивость в среде газового потока и перерабатываемого шлама (теплоноситель и состав сырья) |
| I. Цепи из овальных звеньев ЦОНЛ 25х120 Цепи из круглых звеньев ЦКНЛ 25х100 ЦКНЛ 28х90 | 20ХГСЛ 30ХГСЛ сталь конструкционная, низколегированная | 200-7000С холодный и средний | Износостойки в любой среде |
| II. Цепи из овальных звеньев ЦОЖЛ 25х120 Цепи из круглых звеньев ЦКЖЛ 25х100 ЦКЖЛ 28х90 | 40Х9С2Л сталь мартенситная | 500-8000С средний и горячий | Износостойки и устойчивы в серосодержащей среде (уголь, мазут) |
|  | Ч16Н чугун жаростойкий 35Х23Н7СЛ сталь аустенитно-ферритная | 500-9000С средний и горячий 750-10000С горячий | Износостойки и устойчивы в любой среде (газ, нефть, уголь, мазут) |
|  | 20Х27Н4СЛ ферритно-астенитная | 900-11000С горячий | Устойчивы в науглероживающих средах (газ, нефть) |

Таблица №1

С расширением рынков сбыта нашей продукции на Дальнем зарубежье мы столкнулись с совершенно новыми размерами цепей для России, но уже хорошо зарекомендовавшие себя в других странах.

В таблице №2 представлены новые размеры для круглых цепей

Таблица №2

Тип

ЦКНЛ (ЦКЖЛ) 19х76

ЦКНЛ (ЦКЖЛ) 20х90

ЦКНЛ (ЦКЖЛ) 22х90

ЦКНЛ (ЦКЖЛ) 25х80

По желанию заказчика возможно изготовление различных типов цепей.