| Номер материала по сандарту DIN | Обозначение марки стали |  |  | Предел жаропрочности |  | Рекомендуемый температурный режим эксплуатации стали |  | Горючее |  |  | Структура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DIN | США USA | ГОСТ РФ | С | F | С | F | Газ | Нефть | Уголь |  |
|  |  |  | 3 СП/ПС | 200 | 367 | 200-550 | 366-1006 | * | * |  | Феррит-перлит |
|  |  |  | 40Х | 650 | 1022 | 500-650 | 932-1022 | * | * |  | Феррит-перлит |
|  |  |  | 40XC | 650 | 1022 | 500-650 | 932-1022 | * | * |  | Феррит-перлит |
|  |  |  | 30ХГС | 650 | 1022 | 500-650 | 932-1022 | * | * |  | Феррит-перлит |
|  |  |  | 20ХГС | 650 | 1022 | 500-650 | 932-1022 | * | * |  | Феррит-перлит |
| 1.4301 1.4541 | X5Cr Ni 18-10 X6Cr Ni Ti 18-10 | 304;321 | 12X18H10T | 850 | 1562 | 500-850 | 932-1562 | * |  | * | аустенит |
|  | Х40 Cr Si 9 |  | 40X9C2Л | 900 | 1652 | 500-900 | 932-1652 | * | * |  | феррит |
| 1.4713 | X10Cr Ai 17 (8F) | 8F | Х7ГСЮ | 850 | 1562 | 500-850 | 932-1562 | * | * |  | феррит |
| 1.4892-85MA | Novotherm 85MA (1.4872-92) | 85MA | 20X17H4Г8С | 850 | 1562 | 500-850 | 932-1562 | * | * | * | Аустени-марганец |
| 1.4724 | X10 Cr Al 13 (9F) | 9F | Х13ГСЮ | 950 | 1742 | 500-900 | 932-1652 | * | * |  | Феррит-перлит |
|  |  |  | ЧХ16Н2 | 950 | 1748 | 500-950 | 932-1748 | * |  |  |  |
|  | Х35 Cr Ni 23-7 |  | 35X23H7CЛ | 1000 | 1832 | 750-1000 | 1380-1832 | * |  |  | Аустенит |
| 1.4892-105MA | Novotherm 105MA (1.4872-93) | 105MA | 15X20H4Г9СЛ | 1000 | 1832 | 750-950 | 1380-1832 | * | * | * | Аустени-марганец |
| 1.4892-100MA | Novotherm 100MA 1.4872 | 100MA | 20X23H5Г9CЛ | 1050 | 1922 | 800-1000 | 1472-1832 | * | * | * | Аустени-марганец |
|  | X10 Cr Ni Si 23-10 |  | 40X23H10CЛ | 1050 | 1922 | 800-1000 | 1472-1832 | * |  | * | Аустенит |
| 1.4828 | X15 Cr Ni Si 20-12 | 309 | 15X20H12CЛ | 1050 | 1922 | 800-1050 | 1472-1922 | * |  | * | Аустенит |
|  | X15 Cr Ti 25 |  | 15X25T | 1100 | 2012 | 800-1050 | 1472-1922 | * | * |  | Аустенит-перлит |
| 1.4823 | X20 Cr Ni Si 27-4 |  | 20X27H4CЛ | 1100 | 2012 | 900-1100 | 1652-2012 | * |  | * | Аустенит |
| 1.4742 | X10 Cr Al 18 (10F) | 10F | Х18ГСЮ | 1100 | 2012 | 800-1050 | 1472-1922 | * | * |  | Феррит-перлит |
|  | X25 Cr Ni Si 24-19 |  | 25Х24Н19СЛ | 1100 | 2012 | 850-1100 | 1562-2012 | * |  | * | Аустенит |
| 1.4821 | X15 Cr Ni Si 25-5 | 329 | 15X25H4Г2СЛ | 1150 | 2102 | 900-1150 | 1652-2102 | * |  | * | Аустенит |
|  | Х40 Cr Si 29 |  | 40X29C2Л | 1150 | 2102 | 900-1100 | 1652-2012 | * | * |  | Феррит |
| 1.4892-115MA | Novotherm 115MA (1.4872-91) | 115MA | 15X25H6Г9СЛ | 1200 | 2192 | 850-1200 | 1562-2192 | * | * | * | Аустени-марганец |
| 1.4841 | X15 Cr Ni Si 25-20 | 310 | 15X25H20Г2С2Л | 1200 | 2192 | 850-2192 | 2192 | * |  | * | Аустенит |
| 1.4762 | X25 Cr Si Al 25-2 | 127 | X25ГСЮ2Л | 1250 | 2282 | 900-1250 | 2282 | * | * |  | Феррит-перлит |

Стали рекомендуемые для цепных завес вращающихся печей

| Хрупкость в сигма фазе |  | Устойчивость сталей в печах, работающих на |  |  |  | Химический состав, приблизительно среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Без ТО | С ТО | нефтепродуктах | газе | Малосернистой угольной пыли и отходах с высокой опасностьюнауглероживания | Высокосернистом угле, мазуте и мусоре с низкой опасностьюнауглероживания | С | Si | Mn | Cr | Ni | Ai | Ti | P | S |
| Нет |  | ** | ** | * | * | 0,18-0,2 | 0,2-0,4 | <0,5 | <0,1 | 0,13 |  |  | 0,009 | 0,033 |
| Нет |  | ** | ** | * | * | 0,42 | 0,31 | <0,5 | <0,1 | 0,25 |  |  | 0,017 | 0,009 |
| Нет |  | ** | ** | * | * | 0,35-0,45 | 0,2-0,4 |  | <1 |  |  |  | 0,04 | 0,015 |
| Нет |  | ** | ** | * | * | 0,25-0,35 | 0,2-0,4 | <1 | <1 |  |  |  | 0,04 | 0,015 |
| Нет |  | ** | ** | * | * | 0,14-0,26 | 0,2-0,4 | <1 | <1 |  |  |  | 0,04 | 0,015 |
| Нет |  |  | * | ** | * | <0,12 | 0,015 | <2 | 17-19 | 9-12 |  | 0,5-1,5 | 0,045 | 0,015 |
| Нет |  | ** | ** |  |  | 0,35-0,45 | 1,5-3 |  | 8-11 |  |  |  | 0,04 | 0,03 |
| Нет |  | ** | * |  |  | <0,12 | 0,5-1 | <1 | 6-8 |  | 0,5-1 |  | 0,04 | 0,03 |
| Нет |  | * | * | ** | ** | 0,2-0,3 | <1 | 7-9 | 16-18 |  |  |  | 0,045 | 0,03 |
| Нет |  | ** | * |  |  | <0,12 | 0,7-1,4 | <1 | 12-14 |  | 0,7-1,2 |  | 0,04 | 0,03 |
| <600C |  |  | * | ** | * | 1,6-2,4 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 13-19 | 1,5-2 |  |  | 0,1 | 0,05 |
| Нет |  |  | * | ** | * | 0,3-0,4 | <1 |  | 20-25 | 6-8 |  |  | 0,045 | 0,03 |
| <650C |  | * | * | * | ** | 0,2-0,3 | <1 | 8-10 | 19-21 | 3,5-4,5 |  |  | 0,045 | 0,03 |
| <700C |  | * | * | * | ** | 0,2,0,3 | <1 | 8-10 | 22-24 | 4-5 |  |  | 0,045 | 0,03 |
| Нет |  |  | * | ** | * | 0,3-0,45 | <1 |  | 22-24 | 8-12 |  |  | 0,045 | 0,03 |
| Нет |  |  | * | ** | * | <0,2 | 1,5-2,5 | <2 | 19-21 | 11-13 |  |  | 0,045 | 0,015 |
| <850C |  | ** | ** |  |  | 0,1-0,2 | <1 |  | 22-25 |  |  | 0,5-1,5 | 0,045 | 0,03 |
| Нет |  |  |  | ** | ** | 0,15-0,25 | <1 |  | 25-29 | 3-5 |  |  | 0,045 | 0,03 |
| <850C |  | ** | ** | * |  | <0,12 | 0,7-1,4 | <1 | 17-19 |  | 0,7-1,2 |  | 0,04 | 0,03 |
| Нет |  |  |  | ** | * | 0,2-0,3 | <1 |  | 22-26 | 17-21 |  |  | 0,045 | 0,03 |
| Нет |  |  | * | ** | ** | 0,1-0,2 | 0,8-1,5 | <2 | 24-26 | 3,5-5,5 |  |  | 0,04 | 0,015 |
| <900C |  | ** | ** |  |  | <4 | 1,5-3 |  | 27-31 |  |  |  | 0,045 | 0,015 |
| <750C |  | ** | * | ** | ** | 0,2-0,3 | <1 | 8-10 | 24-26 | 5-7 |  |  | 0,045 | 0,03 |
| Нет |  |  | * | ** | ** | <0,2 | 1,5-2,5 | <2 | 24-26 | 19-22 |  |  | 0,045 | 0,015 |
| <850C |  | ** | ** |  |  | <0,12 | <1 | <1 | 24-26 |  | <1,5 |  | 0,04 | 0,03 |

| Хрупкость в сигма фазе |  | Устойчивость сталей в печах, работающих на |  |  |  | Химический состав, приблизительно среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Без ТО | С ТО | нефтепродуктах | газе | Малосернистой угольной пыли и отходах с высокой опасностьюнауглероживания | Высокосернистом угле, мазуте и мусоре с низкой опасностьюнауглероживания | С | Si | Mn | Cr | Ni | Ai | Ti | P | S |
| Нет |  | ** | ** | * | * | 0,18-0,2 | 0,2-0,4 | <0,5 | <0,1 | 0,13 |  |  | 0,009 | 0,033 |
| Нет |  | ** | ** | * | * | 0,42 | 0,31 | <0,5 | <0,1 | 0,25 |  |  | 0,017 | 0,009 |
| Нет |  | ** | ** | * | * | 0,35-0,45 | 0,2-0,4 |  | <1 |  |  |  | 0,04 | 0,015 |
| Нет |  | ** | ** | * | * | 0,25-0,35 | 0,2-0,4 | <1 | <1 |  |  |  | 0,04 | 0,015 |
| Нет |  | ** | ** | * | * | 0,14-0,26 | 0,2-0,4 | <1 | <1 |  |  |  | 0,04 | 0,015 |
| Нет |  |  | * | ** | * | <0,12 | 0,015 | <2 | 17-19 | 9-12 |  | 0,5-1,5 | 0,045 | 0,015 |
| Нет |  | ** | ** |  |  | 0,35-0,45 | 1,5-3 |  | 8-11 |  |  |  | 0,04 | 0,03 |
| Нет |  | ** | * |  |  | <0,12 | 0,5-1 | <1 | 6-8 |  | 0,5-1 |  | 0,04 | 0,03 |
| Нет |  | * | * | ** | ** | 0,2-0,3 | <1 | 7-9 | 16-18 |  |  |  | 0,045 | 0,03 |
| Нет |  | ** | * |  |  | <0,12 | 0,7-1,4 | <1 | 12-14 |  | 0,7-1,2 |  | 0,04 | 0,03 |
| <600C |  |  | * | ** | * | 1,6-2,4 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 13-19 | 1,5-2 |  |  | 0,1 | 0,05 |
| Нет |  |  | * | ** | * | 0,3-0,4 | <1 |  | 20-25 | 6-8 |  |  | 0,045 | 0,03 |
| <650C |  | * | * | * | ** | 0,2-0,3 | <1 | 8-10 | 19-21 | 3,5-4,5 |  |  | 0,045 | 0,03 |
| <700C |  | * | * | * | ** | 0,2,0,3 | <1 | 8-10 | 22-24 | 4-5 |  |  | 0,045 | 0,03 |
| Нет |  |  | * | ** | * | 0,3-0,45 | <1 |  | 22-24 | 8-12 |  |  | 0,045 | 0,03 |
| Нет |  |  | * | ** | * | <0,2 | 1,5-2,5 | <2 | 19-21 | 11-13 |  |  | 0,045 | 0,015 |
| <850C |  | ** | ** |  |  | 0,1-0,2 | <1 |  | 22-25 |  |  | 0,5-1,5 | 0,045 | 0,03 |
| Нет |  |  |  | ** | ** | 0,15-0,25 | <1 |  | 25-29 | 3-5 |  |  | 0,045 | 0,03 |
| <850C |  | ** | ** | * |  | <0,12 | 0,7-1,4 | <1 | 17-19 |  | 0,7-1,2 |  | 0,04 | 0,03 |
| Нет |  |  |  | ** | * | 0,2-0,3 | <1 |  | 22-26 | 17-21 |  |  | 0,045 | 0,03 |
| Нет |  |  | * | ** | ** | 0,1-0,2 | 0,8-1,5 | <2 | 24-26 | 3,5-5,5 |  |  | 0,04 | 0,015 |
| <900C |  | ** | ** |  |  | <4 | 1,5-3 |  | 27-31 |  |  |  | 0,045 | 0,015 |
| <750C |  | ** | * | ** | ** | 0,2-0,3 | <1 | 8-10 | 24-26 | 5-7 |  |  | 0,045 | 0,03 |
| Нет |  |  | * | ** | ** | <0,2 | 1,5-2,5 | <2 | 24-26 | 19-22 |  |  | 0,045 | 0,015 |
| <850C |  | ** | ** |  |  | <0,12 | <1 | <1 | 24-26 |  | <1,5 |  | 0,04 | 0,03 |